ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СПИРАЛЬНО-АНИЗОТРОПНОГО СТЕРЖНЯ

# И.Ю. Смолина

ГОУ ВПО Томский государственный архитектурно-строительный университет 
634003, Томск, 
e-mail: smolina_i_yu@mail.ru

В современных конструкциях используются композиционные материалы, у которых наблюдается резкое различие в упругих свойствах для разных направлений.

Для многих композиционных анизотропных материалов экспериментальные значения упругих характеристик пока не определены, и это сдерживает внедрение теоретических разработок в расчетную практику. В особенности это касается непрерывно-неоднородных материалов, когда упругие коэффициенты в уравнениях обобщенного закона Гука являются непрерывными функциями координат.

Большой интерес с теоретической точки зрения и с точки зрения практических приложений имеет направление исследований напряженно-деформированного состояния криволинейно-анизотропных тел. Одним из важных, но мало изученных типов криволинейно-анизотропных тел является спирально-анизотропное тело.

Материальное упругое тело называют спирально-анизотропным, если с ним связана некоторая ось анизотропии z, а кривые с упруго-эквивалентными свойствами представляют собой семейство винтовых линий шага h с осью z, как показано на рисунке. Эквивалентность понимается в смысле тождественности упругих свойств в каждой точке кривой.

Винтовая линия шага h на развертке цилиндра радиуса r.

Подобная анизотропия наблюдается в спирально-армированных композитах, крученой пряже, канатах и кабелях.

Рассматриваемый случай спиральной анизотропии позволяет связать с телом криволинейную ортогональную систему координат, обладающую отмеченным выше качеством, а именно — совпадением координатных линий с упруго-эквивалентными направлениями.

Анализ напряжённо-деформированного состояния спирально-анизотропного стержня показывает, что его свойства определяются тремя основными интегральными упругими константами , , , которые вычисляются через экспериментально получаемые характеристики 11, 12, 22:

где Cij, Pij — постоянные коэффициенты, зависящие от угла наклона упруго-эквивалентных спиралей, образующих поверхностный слой цилиндрического стержня, к оси анизотропии.

Используем вероятностный подход к решению задачи определения интегральных упругих постоянных спирально-анизотропного стержня.

Гистограммы, построенные по результатам опытов, позволяют рассматривать 11, 
12, 22 как независимые непрерывные случайные величины, распределенные по нормальному закону с математическими ожиданиями mi и дисперсиями si2 (i={1,2,3}) соответственно.

В качестве статистических оценок интегральных упругих констант , ,  предлагается вычислять их средние значения по формулам:

где

В таблице приведены статистические оценки интегральных упругих постоянных для кабеля КГ34+12,5, полученные описанным выше способом, на основе модели спирально-анизотропного тела. В скобках приводятся численные значения интегральных упругих постоянных, полученные на основе детерминированного подхода.

Для вычисления статистических оценок интегральных упругих постоянных кабеля с доверительной вероятностью 0,95 при степени точности 10−2 необходимый объем выборки составляет 1415. Для вычисления значения интегральных упругих постоянных детерминированным методом проведено более 7000 испытаний.

Статистические оценки интегральных упругих постоянных для кабеля КГ 34+12,5.

| Разброс исходных данных, % | , (Па) | , (Па) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1015 | 2,38109 (2,42109) | 1,66109 (3,53108) | 0,300 (0,266) |
| 1520 | 2,16109 (2,21109) | 1,50109 (2,37108) | 0,304 (0,428) |

Из таблицы видно, что предложенный вероятностный метод определения интегральных упругих постоянных кабеля дает более устойчивые результаты при широком разбросе исходных данных, особенно это касается упругих постоянных  и . Так, различие между значениями , определенными детерминированным методом для двух интервалов погрешностей составляет 48,95%, а для определенных вероятностным методом — 10,6%. Для интегральной упругой постоянной  эти значения составляют соответственно 60,9% и 1,3%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мусалимов В.М.,Соханев Б.В. Механические испытания гибких кабелей. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. 64 с.

- Вентцель Е.С.,Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения. М.: Высшая школа, 2000. 480 с.

- Смолина И.Ю. Определение характеристик жесткости кабеля на основе вероятностного описания исходных данных // Вестник ТГАСУ. 2000. №1. С.117–123.