ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПИРАЛЬНО АРМИРОВАННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

.

А.И. Бабин, Ю.В. Немировский

Кузбасский государственный технический университет
650000, Кемерово,
e-mail: kuzstu@kuzstu.ru;

Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН
630090, Новосибирск,
e-mail: admin@itam.nsc.ru

Настоящая работа посвящена построению и численному решению уравнений нестационарной теплопроводности и несвязной термоупругости для спирально армированных цилиндрических оболочек. Композитные конструкции подобной формы находят широкое применение, в частности, при проектировании твердого топлива для ракетных двигателей [1].

Представим расчётную схему в виде полого четырехслойного цилиндра конечной длины , два внутренних слоя которого изготовлены из связующего одной природы, перекрестно армированные в направлении винтовых линий. Третий и четвертый слои армированы в направлении образующей и направляющей цилиндра соответственно, и могут иметь матрицы с различными термомеханическими характеристиками.

На внутренней поверхности введём ортогональную систему координат, координатные линии которой – линии кривизны поверхности :

.

Тогда параметры Ламе  и главные кривизны отсчётной поверхности , внутренний радиус цилиндра, толщины слоев.

При ;  осуществляется теплообмен по закону Ньютона:

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

Здесь и далее нижний индекс после запятой обозначает частную производную по соответствующей переменной.

В (1), (2) приняты следующие обозначения:

– компоненты тензора теплопроводности модифицированной матрицы композита [2],  теплопроводности армирующих волокон и связующего го слоя соответственно,  удельное содержание армирующих волокон вм слое по направляющей поверхности , интенсивность армирования по нормали.

На поверхности  задан кусочно-линейный закон изменения температуры площадки контакта:

|  | (3) |
| --- | --- |

при , выполняются условия идеального теплового контакта.

Температуру в м слое оболочки будем искать в виде [2]:

|  | (4) |
| --- | --- |

где  непрерывно дифференцируемые функции, допускающие представление в замкнутом виде; независимая характеристика, учитывающая распределение температуры на отсчётной поверхности,  достаточно гладкая функция , удовлетворяющая условиям:

| . | (5) |
| --- | --- |

Уравнение теплопроводности, граничные и начальное условия в анизотропном теле получим, используя вариационное уравнение теплопроводности[4], при отсутствии источников теплоты и используя (1-5) (подробнее см. [2]):

|  | (6) |
| --- | --- |
|  | (7) |
|  | (8) |
|  | (9) |
| где |  |

Здесь постоянные углы, которые винтовая линия составляет с образующей поверхности [3],

Функции, присутствующие в (4) выражаются, в конечном виде [2]:

|  | (10) |
| --- | --- |
| где |  |

Функция , удовлетворяющая ограничениям (5), строится в процессе численного решения. Значения коэффициентов  зависят от толщин слоёв.

Подставляя решение краевой задачи (6-9) и выражения (10) в представление температуры (4), находим нестационарное температурное поле четырехслойного армированного цилиндра.

После определения поля температуры, решается несвязная задача термоупругости по методике, изложенной, например в [2].

список Литературы

1.	Хуан Н., Ли Е. Об упругом нитевидном армировании вязкоупругого цилиндра // Прикладная механика, тр. Американского общества инж. - механ. – М.: Мир, 1969, т. 36, сер. Е - № 3. - С. 206-213.

2.	Бабин А.И., Немировский Ю.В. Термоупругость узлов с полимерными подшипниками скольжения //Численные методы решения задач теории упругости и пластичности: Тр.XXI Всероссийской конференции, Кемерово, 30 июня - 2 июля 2009 г./Под ред. В.М.Фомина. Новосибирск: Изд-во "Параллель", 2009. – С.19-32.

2005.– С.43-50.

3.	Каган В.Ф. Основы теории поверхностей в тензорном изложении./ М.-Л.: ОГИЗ,-1947, Ч.1, -216с. ил.

4.	Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. - М.: Мир, 1975. - 872с.